## Slide 1: How Did the Materials Perform After Two Weeks?
Algorithm | Moment Preserving Threshold |  | Otsu | 
Material | Control Area Coverage (%) | Coated CRUD Area Coverage (%) | Control Area Coverage (%) | Coated CRUD Area Coverage (%)
ZrC | 41.5 ± 11.8 | 33.2 ± 6.4 | 33.3 ± 10.1 | 32.4 ± 5.7
MgO | 42.4 ± 2.4 | 49.7 ± 1.5 | 38.0 ± 6.4 | 47.0 ± 2.0
ZrN | 47.0 ± 15.9 | 34.1 ± 3.9 | 45.8 ± 19.1 | 24.2 ± 4.8
TiC | 63.6 ± 11.0 | 44.6 ± 1.4 | 60.6 ± 13.3 | 43.2 ± 2.9
TiN | 58.0 ± 9.3 | 49.1 ± 1.7 | 55.0 ± 10.4 | 47.6 ± 2.9
Al2O3 | 38.4 ± 5.67 | 45.1 ± 7.1 | 32.7 ± 5.4 | 43.0 ± 9.7
TiO2 | 35.4 ± 3.6 | 54.0 ± 3.6 | 30.8 ± 4.5 | 52.9 ± 2.9
TiB2 | 54.0 ± 2.9 | 62.9 ± 2.1 | 50.0 ± 1.9 | 58.7 ± 2.1
ZrO2 | 61.3 ± 7.9 | 51.4 ± 4.4 | 58.6 ± 7.9 | 46.8 ± 4.3

## Slide 2: Data from Set 2
Algorithm | Moment Preserving Threshold |  | Otsu | 
Material | Control Area Coverage (%) | Coated CRUD Area Coverage (%) | Control Area Coverage (%) | Coated CRUD Area Coverage (%)
ZrC | 25.8 ± 0.4 | 23.9 ± 0.6 | 16.8 ± 1.0 | 15.7 ± 1.0
MgO | 24.7 ± 0.5 | 33.5 ± 2.2 | 19.4 ± 0.9 | 24.8 ± 1.7
ZrN | 31.2 ± 1.3 | 20.7 ± 0.2 | 22.2 ± 2.4 | 13.5 ± 0.6
TiC | 35.3 ± 6.3 | 18.4 ± 0.52 | 29.6 ± 8.2 | 13.8 ± 2.3
TiN | 19.7 ± 0.2 | 16.6 ± 0.2 | 14.8 ± 0.9 | 12.4 ± 0.2
?Al2O3 | 36.9 ± 8.3 | 26.2 ± 0.45 | 30.8 ± 8.6 | 21.8 ± 0.64
TiO2 | 25.9 ± 0.4 | 33.7 ± 0.5 | 17.0 ± 1.3 | 22.1 ± 0.5
TiB2 | 42.7 ± 8.1 | 44.9 ± 0.7 | 34.4 ± 8.3 | 37.2 ± 1.4
?ZrO2 | 25.9 ± 2.5 | 36.2 ± 1.4 | 21.8 ± 4.3 | 27.3 ± 1.7